| Swisspearl Norge AS Swisspearl Terra HR |  |  |  | Bygningsplater 1040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PROSJEKT |  |  |  |  |
| Entreprenør / utførende: Prosjekt / adresse: Bruksområde / bygningsdel: |  |  |  |  |
| 2. PRODUKTBESKRIVELSE |  |  |  |  |
| Swisspearl Terra HR (high resistance) fasadeplate er en gråbasert sementkompositt plate som fremstilles av Portlandsement, uorganisk fillermateriale (marmorstøv) med armering av cellulosefibre, polypropylenfibre og vannavstøtende midler. Platen tåler tempraturer opptil +150 grader Celsius, selv over lang tid. Swisspearl har meget god motstandsevne mot svovelholdig luft og er UV-bestandig. Platen er ikke brennbar, frostsikker og tåler aggressive miljøer. Brannklasse A2-s1, d0 Produktidentifisering: Varenr. / produkt / dim.: |  |  |  |  |
| Fargekode: Kvalitet / sortering / klasse: Overflatebehandling: Vedlegg / dokumentasjon: |  |  |  |  |
| 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD |  |  |  |  |
| Foreligger serviceavtale? | NEI | JA | Hvis ja, firma: |  |
| Rengjøring og rengjøringsmetoder For evt. grafitti fjerning; bruk aceton ved hjelp av en myk klut. Gjenta 2-3 ganger hvis nødvendig. Hvis overflaten ikke er akesptabel etter 3 gang, anbefales det å bytte platen. Husk alltid verneutstyr og ikke rengjør i direkte sollys eller på varme overflater. Ettersyn/kontroll Ingen rutiner. Vedlikeholdsinstruks og –intervall Fasadeplaten er overflatebehandlet og skal stå ubehandlet . |  |  |  |  |

| Swisspearl Norge AS | Bygningsplater | 1040 |
| --- | --- | --- |
| Swisspearl Terra HR |  |  |
| 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER |  |  |
| Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger |  |  |
| Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 50 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for montering, drift og vedlikehold følges. |  |  |
| Garanti |  |  |
| Se egne bestemmelser |  |  |
| Fuktbestandighet |  |  |
| Produktet er fuktbestandig. |  |  |
| Renholdsvennlighet |  |  |
| «God» (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f. eks. en plan, glatt vaskbar overflate). |  |  |
| 5. MILJØPÅVIRKNING |  |  |
| Ressursutnyttelse |  |  |
| Produktet består av fornybare og ikke fornybare ressurser. |  |  |
| Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi |  |  |
| Foreligger ikke. |  |  |
| Emisjon |  |  |
| Se HMS-FAKTA. |  |  |
| 6. HMS-REFERANSER |  |  |
| Fuktet støv virker irriterende på slimhinnene, øynene og/eller hud. Bruk vernebriller, støvmaske og avsug. Puster man inn kvarts i store mengder over lengre perioder, vil det kunne føre til en forhøyet risiko for lungesykdom. |  |  |
| Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. |  |  |
| Platene er ikke brennbare, frostsikker og tåler aggressive miljøer. Produktet er ikke stabilt ovenfor syre. |  |  |
| 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 |  |  |
| Avfallstype: Stein, grus, sand o.l. |  |  |
| Avfallshåndtering: Deponering. |  |  |
| Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. |  |  |
| Kode for avfallsbehandling: 1601 ¦ 1000 ¦ 0600 ¦ _ _ _ _ |  |  |
| Øvrige opplysninger |  |  |
| – |  |  |
| 8. TEKNISK SERVICE |  |  |
| Produsent/importør | Swisspearl Norge AS |  |
| Organisasjonsnr. | NO 985 187 193 |  |
| Postadresse | Eternitveien 44 |  |
| Postnr. og poststed | 3470 Slemmestad |  |
| Telefon | 31 29 77 00 |  |
| E-post |  |  |
| Internettadresse |  |  |