## 18.42.50.  	Revêtements de façades, plaques sur ossature, gén.

### 18.42.50.¦261.2-.¦.. Revêtements de façades, plaques sans recouvrement sur ossature / montage visible, fibres-ciment

Swisspearl Patina Original NXT – Plaques plates en fibres-ciment sans amiante, coloré dans la masse, surface légèrement poncée

Swisspearl Patina Rough NXT – Plaques plates en fibres-ciment sans amiante, coloré dans la masse, surface veloutée et légèrement structurée

##### .10.	DESCRIPTION

###### .12.	Les travaux comprennent :

-	La fourniture et la pose du revêtement de façade ventilé, comprenant :

-	L’ossature en bois ou en aluminium, fixée à la structure porteuse ;

#-	Le matériau isolant ;

-	Les panneaux, sciés sur mesure, posés contre l’ossature, suffisamment ventilés ;

-	Les fixations nécessaires, les liaisons avec les autres éléments du bâtiment (ancrages, chevilles, etc.) et l’ajustement et la mise au point du revêtement de façade ;

-	Tous les angles, extrémités et jonctions, bordures, qui font partie du même système.

###### .13.	Egalement compris :

-	Mesure préliminaire des dimensions sur site;

-	L'élimination de toutes les pièces et particules (piercement) et de tous les déchets, résidus d'emballage, etc. de l'installation.

#-	...

##### .20.	CODE DE MESURAGE

###### .22.	Mode de mesurage:

.22.12.12.	Par m. [m] [QF]

●	Pièces spéciales.

.22.12.22.	Par m². [m²][QF]

●	Plaques en fibres-ciment.

.22.20.	Code de mesurage:

Les mesures indiquées sur les plans et dans les métrés sont strictement indicatives.

Les dimensions sont soigneusement vérifiées et, le cas échéant, réglées

-	Par m² de surface:

-	Par type d’application.

-	Par type, épaiseur et hauteur de profil.

-	Par mètre courant du même type tels que: coins, bords de fenêtres, .

##### .30.	MATERIAUX

###### .30.	Références de base:

.30.30	Normes et documents de références:

Les matériaux répondent aux exigences des documents de référence suivants NBN EN 12467:2012 et addendum A1 (2016):

###### .32.	Caractéristiques de base:

#.32.21.	[fabricant]

-	Fabricant:	Swisspearl

-	Marque et type:	Swisspearl Patina Original NXT

Swisspearl Patina Rough NXT

Variante 1 #.32.22.	[neutre] [Swisspearl Patina Original NXT]

Plaques plates, monocomprimées et autoclavées, en fibres-ciment sans amiante (NT), composées de ciment CEM II, cellulose, wollastonite, sable de silice, piments, d'eau et d'air. Ces plaques sont hydrophobes et colorées dans la masse.

.32.30.	Finition :

-	Finition de surface :	Côté visible poncée. En raison de leur composition naturelle et de leur méthode de production, les panneaux présentent des variations de couleur variables d'un panneau à l'autre. De plus, des taches peuvent apparaître à la surface. À 5 mètres de distance, la surface paraîtra homogène.

###### .32.40.	Caractéristiques déscriptives :

.32.41.	Aspects visuels :

-	Couleurs :	à choisir par le maitre d’oeuvre parmi une gamme d'au moins 11 couleurs, aspect patina.

-	Finition de bords :	Selon le métré, bords equerrées.

-	Structure de surface :	surface uniforme et poncée, lignes de ponçage visibles.

.32.42.	Dimensions :

-	Masse volumique, à sec :	minimum ≥1400 Kg/m³, moyenne ≥1550 Kg/m³  (EN 12467).

-	Poids :	14 kg/m² (incl. 10% humidité)

-	Dimensions :	Coupé à la taille selon les spécifications sur les croquis.

-	Dimensions standard :	longueur 2500 mm ou 3050 mm; largeur 1250 mm;

épaiseur 8 mm.

.32.43	Tolérances (ref. EN 12467) :

-	Tolérances :	épaiseur ±0,8 mm; longueur ±5 mm; largeur ±0,3 mm;

.32.50	Caractéristiques méchaniques :

-	Module d’élasticité :	12900 MPa.

-	Résistance à la flexion (humide) :	<18 MPa.

.32.60	Caractéristiques thermiques :

-	Coëfficient de dilatation thermique :	0,01 mm/m.K

-	Zone de température :	-40 °C à 80 °C

-	Résistance au gel :	R  ≥0,75 résistant au gel, sans gel (selon EN 12467)

.32.70	Caractéristiques hygrothermiques :

-	Absorption d'eau :	<25 %

-	Mouvement hygrique (mouillé-sec-mouillé) :	1,8 mm/m

.32.90.	Auttres caractéristiques :

-	Variation de couleur mesurée après production :	CIELAB modèle de couleur ∆L -2,5/+2,5

-	Classe réaction au feu (EN 13501) :	 A2-s1-d0

-	Comportement au feu des matériaux à 750°C :	Evaluation réussie (ASTM E136)

-	Comportement au feu des systèmes de revêtement de façade :

Evaluation réussie (BS 8414-2-2015 + A1-2017)

Variante 2 #.32.22.	[neutre] [Swisspearl Patina Rough NXT]

Plaques plates, monocomprimées et autoclavées, en fibres-ciment sans amiante (NT), composées de ciment CEM II, cellulose, wollastonite, sable de silice, piments, d'eau et d'air. Ces plaques sont hydrophobes et colorées dans la masse.

.32.30.	Finition :

-	Finition de surface :	Les panneaux ont une surface veloutée et sablée, donnant à la façade l'apparence d'une surface minérale naturellement érodée (comme le pierre naturelle vieilli).

###### .32.40.	Caractéristiques déscriptives :

.32.41.	Aspects visuels :

-	Couleur :	à choisir par le maitre d’oeuvre parmi une gamme d'au moins 5 couleurs, avec l'apparence de la pierre naturelle vieillie..

-	Finition de bords :	Selon le métré, bords equerrées ou non.

-	Structure de surface :	surface veloutée et structurée.

.32.42.	Dimensions :

-	Masse volumique, à sec :	minimum ≥1400 kg/m³, moyenne ≥1550 Kg/m³  (EN 12467).

-	Poids :	14 Kg/m² (incl. 10% humidité)

-	Dimensions :	Coupé à la taille selon les spécifications sur les croquis.

-	Dimensions standard :	longueur 2500 mm ou 3050 mm; largeur 1250 mm;

épaiseur 8 mm.

.32.43	Tolérances (ref. EN 12467) :

-	Tolérances :	épaiseur ±0,8 mm; longueur ±5 mm; largeur ±0,3 mm;

.32.50	Caractéristiques méchaniques :

-	Module d’élasticité :	12900 MPa..

-	Résistance à la flexion (humide) :	< 18 MPa.

.32.60	Caractéristiques thermiques :

-	Conductivité thermique:	0,4 W/m.K

-	Coëfficient de dilatation thermique :	0,01 mm/m.K

-	Zone de température :	-40 °C tot 80 °C

-	Résistance au gel :	R  ≥0,75 résistant au gel, sans gel (EN 12467)

.32.70	Caractéristiques hygrothermiques :

-	Absorption d'eau :	<25 %

-	Mouvement hygrique (mouillé-sec-mouillé) :	 1,8 mm/m

.32.90.	Auttres caractéristiques :

-	Variation de couleur mesurée après production :	CIELAB modèle de couleur ∆L -2,5/+2,5

- 	Classe réaction au feu (EN 13501) :	 A2-s1-d0

-	Comportement au feu des matériaux à 750 °C :	Évaluation réussie (ASTM E136)

-	Performance au feu, syst. de revêtement de façade :

Évaluation réussie (BS 8414-2-2015 + A1-2017)

###### Suite

###### #.33.	Caractéristiques ou propriétés de la structure portante

Variante 1 #[Profilés en aluminium]

-	Materiaux :	aluminium.

-	Dimensions profilés : 	Selon l'étude de la charge du vent.

Variante 2 #[Lattes en bois]

-	Materiaux :	bois.

-	Dimensions lattes : 	Selon l'étude de la charge du vent.

###### Suite

###### #.34.	Caractéristiques ou propriétés de l’isolation:

Comme décrit dans ….

-	Materiaux :	...

-	Epaiseur isolation :	… mm.

###### .35.	Caractéristiques ou propriétés des autres composants:

.35.20.	Caractéristiques ou propriétés des profilés de raccordement :

Pour les angles extérieurs et intérieurs, les raccordements avec les baies de fenêtre, les appuis de fenêtre, etc., on utilise les profilés fournis par le fabricant des panneaux de façade.

.35.30.	Caractéristiques des fixations mechaniques :

Les moyens de fixation seront appropriés au modèle de plaque de recouvrement utilisé, au mode de placement préconisé et au type de support réalisé. Le choix des moyens de fixation sera également opéré en fonction de la protection anticorrosion et des valeurs d’arrachement mécanique. A cette fin, les prescriptions du fabricant seront respectées pour autant qu'aucune exigence spécifique ne soit posée suite à une étude de charge au vent.

##### .40.	EXECUTION

###### .41.	Références de base:

Manutention et stockage sur site :

Les panneaux et leurs accessoires doivent être transportés dans des conditions permettant de les protéger des dommages (soigneusement empilés et ficelés).

Lors de la manutention des panneaux, leurs caractéristiques spécifiques doivent être prises en compte ; ils doivent toujours être couchés du stockage jusqu'au lieu d'assemblage et de fixation. Le stockage sur site doit être réduit au minimum. Les panneaux doivent être stockés à l'ombre, en empilant deux colis maximum.

Les panneaux doivent toujours être stockés sous une bâche, après avoir retiré l'emballage en plastique de la palette.

###### .42.	Conditions général:

La façade est ventilée conformément aux instructions du fabricant.

Une attention particulière est portée aux points suivants :

-	Il convient de prévoir des ouvertures de ventilation à la base et en haut de la structure et au-dessus des portes et fenêtres. Ces ouvertures favoriseront également l’évacuation de l’eau hors de la construction.

-	Une ventilation doit être possible sur toute la hauteur de la façade, sans obstacle. Le passage libre pour la ventilation doit être d'au moins 15 mm, soit 150 cm² par mètre carré. Si des profilés perforés en acier, en aluminium ou en plastique sont utilisés, une ouverture de ventilation d'au moins 150 cm² par mètre carré net est requise.

-	Une ouverture de ventilation horizontale d'au moins 15 mm ou 150 cm²  par mètre net doit être maintenue sous les appuis de fenêtre ou autres seuils.

-	La circulation d'air doit être assurée en haut de la façade, qu'elle soit adjacente à un toit ou à une autre structure. Comme en bas, une ouverture de ventilation d'au moins 15 mm ou 150 cm² par mètre carré net est requise.

-	Une ouverture de ventilation horizontale libre doit également être prévue au-dessus des fenêtres et des portes. Cette ouverture doit avoir une largeur minimale de 15 mm. Si des profilés perforés en acier, en aluminium ou en plastique sont utilisés, une ouverture de ventilation d'au moins 150 cm² par mètre carré net est requise.

Pour obtenir des performances optimales à long terme et des caractéristiques esthétiques pour les panneaux de façade, il est essentiel que le système de support soit parfaitement droit dans les directions horizontale et verticale.

-	Tolérance horizontale: +/- 3,0 mm sur une distance de 2 m.

-	Tolérance verticale: +/- 1 mm sur 600 mm, sur une distance 2 m.

Variante 1 #.42.10.	Panneaux de façade sur sous-structure en aluminium

Les panneaux de façade sont installés conformément aux instructions de mise en œuvre fournies dans la brochure du fabricant “SBE_Swisspearl_FacadePatina_Wood_DIM_BE-FR_2025_01”.

Il convient notamment de respecter les points suivants ;

-	Des joints de dilatation doivent être prévus (au moins tous les 12 m) conformément aux instructions du fournisseur des panneaux de façade.

-	Ne jamais installer de panneaux de façade qui chevauchent deux ou plusieurs profilés en aluminium dans le sens longitudinal. Coordonner les panneaux de façade Swisspearl et la longueur des profilés du système porteur.

-	Un espace libre d'au moins 20 mm doit être laissé entre l'arrière du panneau de façade et la face avant de l'isolant afin d'assurer une ventilation suffisante.

Montage de panneaux de façade Swisspearl sur aluminium, épaiseur 8 mm.

-	Distance max. entre poteaux : 	629 mm.

-	Distance max. entre rivettes : 	600 mm.

-	Type de rivettes : 	4,8 x 18 mm-K15 Swisspearl.

Variante 2 #.42.20.	Panneaux de façade sur sous-structure en bois

Les panneaux de façade sont installés conformément aux instructions de mise en œuvre fournies dans la brochure du fabricant “SBE_Swisspearl_FacadePatina_Alu_DIM_BE-FR_2025_01”.

Il convient notamment de respecter les points suivants ;

-	Les lattes doivent avoir une épaisseur d'au moins 28 mm pour une ventilation efficace.

-	Les liteaux doivent avoir une largeur minimale de 95 mm pour les liteaux de support à un joint et une épaisseur minimale de 45 mm pour les poteaux intermédiaires.

-	Les ouvertures de joint entre les panneaux doivent avoir une largeur d'au moins 8 mm.

Suite

-	Si les panneaux sont découpées sur place, les bords tranchants doivent être poncés. Ces bords coupés ne doivent pas être traités ultérieurement.

#...

44.30.	Fixation:

.44.31.	Mode de fixation:

Selon les directives du fabricant;

Variante 1 #montage visible avec des vis assorties à la couleur du panneau, sur une ossature bois. Les panneaux de façade sont fixés à l'ossature bois pré-assemblée. L'installation doit être réalisée à l'aide de vis à montage rapide en acier inoxydable avec une tête colorée (de la même couleur que le panneau).

Variante 2 #montage visible par rivets aveugles sur ossature aluminium. Les panneaux de façade sont fixés à l'ossature aluminium pré-assemblée. La pose doit être réalisée avec des rivets aveugles en aluminium d'un diamètre de 5 mm et d'une longueur minimale de 18 mm. La tête du rivet est peinte de la même couleur que le panneau.

Variante 3 #collé à la sous-structure

Fixation des panneaux avec de la colle (en accord avec le fabricant de la colle et sous sa garantie).

Suite

##### .50.	COORDINATION

###### .51.	Avant livraison:

Avant de commander les éléments de façade et leurs accessoires, l'entrepreneur est tenu de vérifier s'ils peuvent être livrés dans les dimensions, le type, la couleur et le traitement de surface prescrits dans le dossier d'appel d'offres.

L'entrepreneur en revêtement de façade reçoit de l'architecte toutes les informations concernant :

-	La destination du bâtiment, sa hauteur, sa situation et son implantation, et, en cas échéant, les conditions allégées ou renforcées quant aux règles de "Neige et Vent".

-	Les caractéristiques particulières du milieu ambiant. P.ex. : la proximité d'une usine avec émanations de vapeurs corrosives.

-	Les dimensions et plus particulièrement la hauteur maximale du bâtiment.

-	La marge quant aux modifications dimensionnelles.

-	Le positionnement et la répartition des joints de dilatation et de tassement de la structure.

-	Chaque déformation que le gros œuvre peut subir sous l'effet des surcharges prévues.

-	La mise à la terre de tous les éléments de façade.

-	La distance entre les profilés porteurs (horizontaux et verticaux).

-	La nature de la superstructure (gros œuvre).

-	Les conditions éventuelles pour le démontage.

-	Les éléments complémentaires de l'ossature à fournir par l'entrepreneur du revêtement de façade (poutrelles, traverses, enchevêtrure pour ouvertures).

-	Exigences thermiques, hygrométriques et acoustiques applicables à la façade.

L'entrepreneur du revêtement de façade présentera à l'architecte, préalablement à toute exécution,

-	Une palette de couleurs et des échantillons des plaques.

-	Les attestations de garanties et autres attestations requises.

#	Des échantillons qui doivent présenter l'aspect moyen, la couleur et l'état de surface de la livraison.

-	Exigences thermiques, hygrométriques et acoustiques pour les façades.

###### .53.	Pendant l’exécution:

.53.20.	Conditions préalables:

La structure de support doit être suffisamment solide et épaisse pour pouvoir fixer en toute sécurité les éléments d'ancrage des plaques par rapport aux forces auxquelles elles seront soumises, à savoir, des forces de compression, de flexion, de cisaillement. Avant de commencer avec l'exécution, l'entrepreneur doit vérifier la stabilité générale de la construction de soutien.

.53.30.	Montage:

Le montage du revêtement de façade et de la sous-structure prévus est réalisée en étroite coordination avec l'exécution de tous les éléments de façade auxquels ils se connectent, l'isolation de la façade, les fenêtres et portes extérieures, les appuis de fenêtres et de portes, les plinthes et les finitions des bords de toiture,… .

##### .60.	CONTROLE ET AGGREATION

.61.60.	Epreuves:

En cas de doute sur l'origine ou les propriétés d'un ou plusieurs composants, le client est autorisé à effectuer des tests préliminaires dans un laboratoire reconnu. Si les échantillons ne répondent pas aux exigences, tous les coûts de recherche sont à la charge de l'entrepreneur.

###### .63.	Pendant l’exécution:

L'entrepreneur doit veiller à ce que la ligne visuelle des extrémités des plaques, des joints et des fixations soit respectée.

###### .65.	Après l’exécution:

…

# SWISSPEARL - postes pour le métré

Swisspearl Patina Original NXT – Plaques plates en fibres-ciment sans amiante, coloré dans la masse, surface légèrement poncée

#### P1	Feuilles en fibres-ciment, bords equerrées [dimensions] [couleur]	QP	[m²]

#### P2	Sous-structure [matériaux]	PM	[1]

#### P3	Isolation de toiture [matériaux] [épaiseur]	PM	[1]

#### P4	Fixations mecaniques [type]	PM	[1]

#### P5	Système de collage [type]	PM	[1]

#### P6	Pièces spéciales [type]	FH	[pce]

#### #P7	…	PM	[1]

Swisspearl Patina Rough NXT – Plaques plates en fibres-ciment sans amiante, coloré dans la masse, surface veloutée et légèrement structurée

#### P1	Feuilles en fibres-ciment, bords equerrées [dimensions] [couleur]	QP	[m²]

#### P2	Sous-structure [matériaux]	PM	[1]

#### P3	Isolation de toiture [matériaux] [épaiseur]	PM	[1]

#### P4	Fixations mecaniques [type]	PM	[1]

#### P5	Système de collage [type]	PM	[1]

#### P6	Pièces spéciales [type]	FH	[pce]

#### #P7	…	PM	[1]

# Normes et documents de référence

.30.30	Normes et documents de références:

>NBN EN 12467:2012 et addendum A1 (2016) - Plaques planes en fibres-ciment - Spécifications du produit et méthodes d'essai (éd. 3).

SWISSPEARL

Kontichsesteenweg 50

BE-2630 Aartselaar

Tél.: +32 (0)3 292 30 10

Fax: +32 (0)3 294 48 70

info@swisspearl.com

www.swisspearl.com

Avertissement
Toutes les informations contenues dans le présent document de spécifications sont valables à la date de publication en Belgique/Luxembourg et remplacent toutes les éditions précédentes en Belgique/Luxembourg. Swisspearl décline toute responsabilité quant à la compatibilité entre les produits Swisspearl, y compris le cas échéant le système de fixation Swisspearl, et tout système porteur ou structure de support sous-jacent.

Swisspearl souligne la nécessité de faire évaluer, vérifier et calculer, pour chaque construction individuelle, la compatibilité entre les produits Swisspearl et tout système de fixation ou structure d’un autre fabricant, par le fabricant ou un ingénieur spécialisé.

Les présentes spécifications ne sont pas exhaustives, et les directives générales locales de Swisspearl concernant l’installation doivent toujours être prises en considération.