## 18.42.50.  	Revêtements de façades, plaques sur ossature, gén.

### 18.42.50.¦261.2-.¦.. Revêtements de façades, plaques sans recouvrement sur ossature / montage visible, ciment de fibres de bois

Cetris Basis – Plaques en ciment de fibres de bois sans amiante, pour constructions composites (sols, murs, toitures, façades)

##### .10.	DESCRIPTION, APPLICATION

Cetris Basis :

Adapté à une utilisation dans des constructions composites :

-	Plaque de base pour les constructions de plancher ;

-	Finition intérieure des murs extérieurs ;

-	Sous-toiture ;

-	Parois intérieurs ;

-	Des coffrages perdus ;

-	Plinthes de façade ;

-	Encadrement de poutres et de colonnes ;

…

##### .20.	CODE DE MESURAGE

###### .22.	Mode de mesurage : [PT] [QP]

.22.12.22.	Par m². [m²]

●	Des plaques en ciment de fibres de bois.

.22.20.	Code de mesurage :

-	Les ouvertures et interruptions supérieures à 0,50 m² sont déduites.

##### .30.	MATERIAUX

Des plaques plates, à pression simple, autoclavées, faites de ciment e fibres de bois sans amiante, composées de copeaux de bois, de ciment, de charges et d'eau.

.32.41.	Aspects visuels :

-	Finition de surface :	La structure de la plaque est obtenue en pressant des copeaux de bois, enveloppés dans du ciment. La fraction plus fine se trouve des deux côtés sur le noyau rugueux, ce qui donne une surface lisse après séchage..

-	Couleur :	Gris ciment.

-	Finition des tranchants :	droit, dol creux, joint en L, languette et rainure

-	Structure des surfaces :	surface plane.

.32.42.	Caractéristiques de taille :

-	Densité, sèche :	Standard, approximativement. 1350 kg/m³ (EN 13986).

-	Dimensions :	selon les spécifications du métré et/ou sur des plans détaillés.

-	Dimensions standard des plaques :longueur 2600 mm ou 3100 mm ; largeur 1250 mm ; Épaisseur de 8 mm à 32 mm, toutes les épaisseurs égales sont disponibles.

.32.43	Tolérances dimensionnelles (réf. EN 12467)

-	Tolérance :	une épaisseur de ±0,7 mm (épaisseur 8 mm ou 10 mm) à 1,5 mm (épaisseur de 20 mm ou plus) ; longueur ±5 mm ; largeur ±5 mm ;

.32.50	Propriétés mécaniques

-	Module d'élasticité :	6800 N/mm2

-	Résistance à la flexion :	11,5 N/mm2

-	Résistance à la traction :	perpendiculaire à la surface 0,63 N/mm²

-	Résistance à la traction :	après des cycles dans un environnement humide selon la norme EN 321 ; 0,41 N/mm²

.32.60	Propriétés thermiques

-	Conductivité thermique (8 mm) :0,200 W/m °C

-	Conductivité thermique (22 mm) :0,251 W/m °C

-	Coefficient de dilatation thermique :0,011 mm/m °C

-	Résistance au gel :	R ≥0,90

.32.70	Propriétés hygrothermiques

-	Absorption de l'eau (24 h ; 105°C, 24 h dans l'eau) :	max 16 %

-	Teneur en humidité à 20°CC/50 % HR : 9,5 %

-	Gonflement après 24 heures sous l'eau :	0,28 %

.32.90.	Autres propriétés

-	Réaction à l'incendie :	Classe A2-s1, d0 (EN 13501-1)

-	Isolation acoustique :	8 mm d'épaisseur : RW = 30 dB ; 12 mm d'épaisseur : RW = 31 dB ; 24 mm d'épaisseur : RW = 33 dB.

-	Valeur du pH de surface : 	12,5

.33.	Caractéristiques des autres composants :

#.33.10	Caractéristiques de la structure de soutien :

Selon l'application, sur demande du fournisseur des plaques en ciment de fibres de bois.

###### #.33.20	Caractéristiques de la couche d'isolation :

Selon l'application, sur demande du fournisseur des plaques en ciment de fibres de bois.

#.33.30.	Caractéristiques des fixations mécaniques :

Selon l'application, sur demande du fournisseur des plaques en ciment de fibres de bois.

#.33.40.	Caractéristiques des scellants et kit:

Selon l'application, sur demande du fournisseur des plaques en ciment de fibres de bois.

##### .40.	EXECUTION DES TRAVAUX

###### .42.	Références de base:

.42.40.	Stockage :

Sur place, les plaques non traitées doivent être empilées à sec, plates et horizontales.

###### .44.	Pose

Selon l'application, sur demande du fournisseur des plaques en ciment de fibres de bois.

L'assemblage des plaques selon les règlements du fabricant, les codes du bâtiment locaux et les normes. Conçu pour une installation facile avec des fixations standards, adaptable pour le bois, l'acier et le béton.

SWISSPEARL

Kontichsesteenweg 50

BE-2630 Aartselaar

Téléphone : +32 (0)3 292 30 10

Fax : +32 (0)3 294 48 70

info@swisspearl.com

www.swisspearl.com

Avertissement
Toutes les informations contenues dans le présent document de spécifications sont valables à la date de publication en Belgique/Luxembourg et remplacent toutes les éditions précédentes en Belgique/Luxembourg. Swisspearl décline toute responsabilité quant à la compatibilité entre les produits Swisspearl, y compris le cas échéant le système de fixation Swisspearl, et tout système porteur ou structure de support sous-jacent.

Swisspearl souligne la nécessité de faire évaluer, vérifier et calculer, pour chaque construction individuelle, la compatibilité entre les produits Swisspearl et tout système de fixation ou structure d’un autre fabricant, par le fabricant ou un ingénieur spécialisé.

Les présentes spécifications ne sont pas exhaustives, et les directives générales locales de Swisspearl concernant l’installation doivent toujours être prises en considération.