## 18.97.20.	Finitions de façade, pare-vapeur rigides, gén.

### 18.97.20.¦ 261.2-.¦..	Finitions de façade, pare-vapeur rigides, fibres-ciment

SWISSPEARL WindStopper Basic - panneaux pare-vapeur en fibres-ciment pour façades ventilées et partiellement ouvertes, classe de résistance au feu A2-S1, d0

##### .10.	DESCRIPTION

###### .11.	Definition:

-	Les pare-vapeur protègent la structure de façade sous-jacente contre l'humidité, la pluie et le vent.

###### .12.	Les travaux comprennent :

-	La fourniture et la pose des panneaux pare-vapeur, incluant les fixations et les matériaux d'étanchéité.

##### .20.	CODE DE MESURAGE

###### .22.	Mode de mesurage : PT] [QP]

.22.12.22.	Par m². [m²]

●	Pare-vapeur.

.22.20.	Code de mesurage :

-	Les ouvertures et interruptions supérieures à 0,50 m² sont déduites.

##### .30.	MATERIAUX

###### .32.	Caractéristiques ou propriétés des plaques:

.32.20.	Caractéristiques de base:

Variante 1	[WindStopper Basic]

#1.32.21.	[fabricant]

Fabricant, fournisseur :	SWISSPEARL

Marque et type :	WindStopper Basic

.32.22.	[neutre]

Le panneau de construction peut être utilisé comme couche perméable à la vapeur, hydrofuge et ignifuge pour la construction d'une façade ventilée. Le Windstopper est installé côté cavité de la paroi intérieure et protège l'isolation et la structure sous-jacentes du feu, de la pluie et du vent. Ce panneau rigide peut également contribuer à l'effet diaphragme dans les constructions à ossature bois, par exemple, et sa masse contribue à l'isolation acoustique de la façade. En attendant le revêtement final de la façade, le Windstopper Basic peut servir de protection temporaire contre les intempéries pendant six mois, le temps de réaliser les travaux de finition intérieure. Le panneau de construction est composé de ciment CEM II, de cellulose, de calcaire, des additifs, de perlite, de pigments, d'eau et d'air.

.32.40.	Caractéristiques déscriptives :

.32.41.	Aspects visuels :

Couleur :	gris claire.

.32.42.	Dimensions :

Epaisseur :	9 mm.

Largeur x longueur :	1200 mm x 2700 mm ou 3000 mm

.32.43.	Poids, masse :

Masse :	1450 g/m² (moyen), > ou = 1300 (sec, minimum)

Poids du panneau :	13,7 kg/m².

.32.50.	Prestations :

.32.51.	ER 1 Prestations méchaniques :

.32.51.20.	Charges, contraintes, forces:

Module E, sens de longueur, sécher à l'air :		2 Gpa.

Module E, sens de largeur, sécher à l'air :		3 Gpa.

Résistance à la flexion Module E, sens de longueur sécher à l'air,:	ca. 9 Mpa.

Résistance à la flexion Module E, sens de largeur, sécher à l'air :	ca. 11 Mpa.

Résistance à la flexion Module E, sens de longueur, mouillé :		ca. 4 Mpa.

Résistance à la flexion Module E, sens de largeur, mouillé :	6 Mpa.

.32.52.	ER 2 Sécurité incendie :

.32.52.30.	Résistance au feu :

Classe de feu (NBN EN 13501-1) :	A2-s1, d0.

Capacité de protection contre l'incendie (NBN EN 13501-2) : 	K110 et K210.

.32.53.	ER 3 Hygiëne, santé et milieu :

- Teneur en humidité :	3-7% (lors de l'expédition depuis l'usine).

Résistance à la transmission de vapeur d'eau :	1,7 Gpa/m² s/kg.

.32.53.	ER 4 Prestations thermiques :

Conduction thermique (ISO 8301, EN 12667) :	λ10 W/m.K 0,34.

.32.53.	ER 5 Prestations acoustiques :

- Isolation aux bruits aériens (ISO 717-1) :	32 dB (Rw); 30 dB (Rw+C); 29 dB (Rw+Ctr).

Variante 2	[WindStopper Extreme]

#1.32.21.	[fabricant]

Fabricant, fournisseur :	SWISSPEARL

Marque en type :	WindStopper Extreme

.32.22.	[neutre]

Le panneau de construction peut être utilisé comme couche perméable à la vapeur, hydrofuge et ignifuge pour la construction d'une façade ventilée. Le Windstopper est installé côté cavité de la paroi intérieure et protège l'isolation et la structure sous-jacentes du feu, de la pluie et du vent. Ce panneau rigide peut également contribuer à l'effet diaphragme dans les constructions à ossature bois, par exemple, et sa masse contribue à l'isolation acoustique de la façade. En attendant le revêtement final de la façade, Windstopper Extreme peut assurer une protection temporaire contre les intempéries jusqu'à 12 mois, tandis que les travaux de finition peuvent être effectués à l'intérieur. Le panneau de construction est composé de ciment CEM II, de cellulose, de calcaire, des additifs, de perlite, de pigments, d'eau et d'air.

.32.40.	Caractéristiques déscriptives :

.32.41.	Aspects visuels

Couleur :	gris clair ou anthracite (selon métré).

.32.42.	Dimensions :

Epaisseur :	4,5 mm ou 9 mm.

Largeur x longeur :	type 4,5 mm > 1200 mm x 2700 mm ou 3000 mm.

- type 9 mm > 1200 mm x 2700 mm ou 3000 mm.

.32.43.	Poids, masse :

Masse volumique :	type 4,5 mm > 1554 g/m² (moyen), ou 1400 g/m² (sec, minimum); type 9 mm > 1375 g/m² (moyen), ou 1300 g/m²  (sec, minimum).

Poids du panneau :	type 4,5 mm > 7,7 kg/m² ; type 9 mm > 13,6 kg/m²..

.32.50.	Prestations :

.32.51.	ER 1 Prestations méchaniques :

.32.51.20.	Charges, contraintes, forces :

Module E, sens de longueur, sécher à l'air :	type 4,5 mm > 2,2 Gpa, type 9 mm > 4,4 Gpa.

Module E, sens de largeur, sécher à l'air :	type 4,5 mm > 4,5 Gpa, type 9 mm > 5,4 Gpa.

Résistance à la flexion Module E, sens de longueur sécher à l'air : type 4,5 mm >20,0 Mpa, type 9 mm >14,5 Mpa.

Résistance à la flexion Module E, sens de largeur, sécher à l'air : type 4,5 mm > 24,0 Mpa, type 9 mm >18,2 Mpa.

Résistance à la flexion Module E, sens de longueur, mouillé :	type 4,5 mm > 9,2 Mpa, type 9 mm > 7,5 Mpa.

Résistance à la flexion Module E, sens de largeur, mouillé :	type 4,5 mm > 10,8 Mpa, type 9 mm >8,5 Mpa.

.32.52.	ER 2 Sécurité incendie :

.32.52.30.	Résistance au feu :

Classe de feu (NBN EN 13501-1) :	A2-s1, d0.

Capacité de protection contre l'incendie (NBN EN 13501-2) : 	K110 et K210.

.32.53.	ER 3 Hygiëne, santé et milieu :

Teneur en humidité :	3-7% (lors de l'expédition depuis l'usine).

Résistance à la transmission de vapeur d'eau : type 4,5 mm > 2,12 Gpa/m² s/kg;

- type 9 mm > 2,21 Gpa/m² s/kg.

.32.53.	ER 4 Prestations thermiques :

Conduction thermique (ISO 8301, EN 12667) :	λ10  0,32 W/m.K

.32.53.	ER 5 Prestations acoustiques :

- Isolation aux bruits aériens (ISO 717-1) :	type 4,5 mm > 29 dB (Rw); 28 dB (Rw+C); 25 dB (Rw+Ctr); type 9 mm > 31 dB (Rw); 29 dB (Rw+C); 28 dB (Rw+Ctr).

###### Suite

###### .33.	Caractéristiques ou propriétés des autres composants :

.33.30.	Caractéristiques des fixations mechaniques :

Les moyens de fixation seront appropriés au modèle de plaque de recouvrement utilisé, au mode de placement préconisé et au type de support réalisé. Le choix des moyens de fixation sera également opéré en fonction de la protection anticorrosion et des valeurs d’arrachement mécanique. A cette fin, les prescriptions du fabricant seront respectées.

###### .33.40.	Caractéristiques ou propriétés de la bande adhésive :

.33.40.	Caractéristique de base :

#1.33.41.	[fabricant]

Fabricant, fournisseur :	SWISSPEARL

Marque et type :	Windstopper Tape

.33.42.	[neutre]

Type : 	Ruban d'étanchéité autocollant et imperméable en rouleau.

Porteur : 	couche de protection.

Couche adhésive : 	adhésif acrylique unique sensible à la pression

Bande de protection : 	papier épais, épaisseur env. 0,170 mm.

.33.50.	Caractéristiques déscriptives :

.34.52.	Dimensions :

Largeur sur rouleau :	50 mm.

Longueur sur rouleau :	25 m.

Epaisseur :	env. 0,270 mm - ± 0,015 mm (excl. bande de protection).

.32.53.	ER 1 Prestations méchaniques :

.32.53.20.	Charges, contraintes, forces :

Résistance à la traction en longueur :	135 N/50mm (L).

Résistance à la traction en largeur :		143 N/50mm (B).

.32.53.	ER 2 Sécurité incendie :

.32.53.30.	Résistance à l'exposition au feu extérieur :

Zone de température:	de - 20°C à 50°C.

##### .40.	EXECUTION

###### .41.	Références de base :

Manutention et stockage sur site :

Le stockage sur site doit être réduit au minimum. Les panneaux doivent toujours être stockés recouverts d'une bâche. Les instructions spécifiques du fabricant doivent être respectées.

.41.10.	Remarque importante :

Les dimensions figurant sur les plans de l’architecte sont données à titre indicatif uniquement et doivent être vérifiées par l’entrepreneur avant le début de la pose.

###### .44.	Pose :

Le revêtement de façade, y compris pare-vapeur, est installé conformément aux instructions du fabricant.

.44.20.	Montage :

La pose doit être effectuée conformément aux spécifications du fournisseur de revêtement de façade, y compris les plans détaillés de toutes les options de pose et des solutions spécifiques.

Pour garantir une adhérence maximale et une finition impeccable, utilisez le ruban adhésif développé par le fabricant.

Appliquez le ruban à des températures extérieures comprises entre -20 °C et +50 °C sur des surfaces propres et sèches, exemptes de saleté, de débris et d’autres contaminants tels que la graisse et les traitements de surface non appliqués. Les surfaces ne doivent présenter ni dommages, ni protubérances ni creux. Retirez le film protecteur de la face adhésive du ruban. Assurez-vous que le ruban adhère correctement au support. Pour ce faire, appliquez une pression suffisante sur toute la surface et les bords afin d'assurer une adhérence continue et d'éviter que de l'air ne reste emprisonné derrière le ruban. Vous pouvez utiliser un rouleau ou un grattoir.

##### .50.	COORDINATION

###### .53.	Pendant l’exécution :

.53.20.	Conditions préalables :

Avant d'installer les panneaux pare-vapeur, l'entrepreneur vérifie que la structure porteuse est conforme aux plans et à la réglementation et qu'une exécution impeccable des travaux peut être garantie. Dans le cas contraire, il doit en informer l'architecte dans les meilleurs délais afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires.

##### .60.	CONTROLE- ET AGGREATION

###### .61.	Avant livraison :

.61.33.	Plans de finition et plans d'installation :

-	Un dossier contenant les plans détaillés de toutes les options d'installation et solutions spécifiques, préparé par le fournisseur des panneaux pare-vapeur.

-	…

### Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Swisspearl

-	Les panneaux Windstopper conviennent également comme panneaux de sous-toiture. Pour cette application, veuillez contacter le fabricant.

-	Les panneaux Windstopper sont également disponibles avec un assemblage à rainure et languette, sous le nom de Windstopper Connect.

# SWISSPEARL - postes pour le métré

SWISSPEARL WindStopper Basic - panneaux pare-vapeur en fibres-ciment pour façades ventilées et partiellement ouvertes, classe de résistance au feu A2-S1, d0

#### #P1	Étanchéité de façade, pare-vapeur Windstopper Basic [dimensions de la plaque] 	PT	[1]

#### #P1	Étanchéité de façade, pare-vapeur Windstopper Basic [dimensions de la plaque] 	QP	[m²]

#### #P2	Étanchéité de façade, pare-vapeur Windstopper Extreme [dimensions de la plaque] [épaisseur] [couleur]	PT	[1]

#### #P2	Étanchéité de façade, pare-vapeur Windstopper Extreme [dimensions de la plaque] [épaisseur] [couleur]	QP	[m²]

#### P3	Fixations (Mechaniques) [type]	PM	[1]

#### P4	Windstopper Tape, bande adhésive	PM	[1]

# Normes et documents de référence

.30.30	Normes et documents de références:

>NBN EN 12467:2012 et addendum A1 (2016) - Plaques planes en fibres-ciment - Spécifications du produit et méthodes d'essai (éd. 3).

SWISSPEARL

Kontichsesteenweg 50

BE-2630 Aartselaar

Tél.: +32 (0)3 292 30 10

Fax: +32 (0)3 294 48 70

info@swisspearl.com

www.swisspearl.com

Avertissement
Toutes les informations contenues dans le présent document de spécifications sont valables à la date de publication en Belgique/Luxembourg et remplacent toutes les éditions précédentes en Belgique/Luxembourg. Swisspearl décline toute responsabilité quant à la compatibilité entre les produits Swisspearl, y compris le cas échéant le système de fixation Swisspearl, et tout système porteur ou structure de support sous-jacent.

Swisspearl souligne la nécessité de faire évaluer, vérifier et calculer, pour chaque construction individuelle, la compatibilité entre les produits Swisspearl et tout système de fixation ou structure d’un autre fabricant, par le fabricant ou un ingénieur spécialisé.

Les présentes spécifications ne sont pas exhaustives, et les directives générales locales de Swisspearl concernant l’installation doivent toujours être prises en considération.