## 18.42.50.  	Revêtements de façades, plaques sur ossature, gén.

### 18.42.50.¦261.2-.¦.. Revêtements de façades, plaques sans recouvrement sur ossature / montage visible, fibres-ciment

Swisspearl Nobilis  – Plaques plats en fibres-ciment sans amiante, noyau gris avec un revêtement mat légèrement pigmenté

Swisspearl Planea  – Plaques plats en fibres-ciment sans amiante, noyau gris avec revêtement opace mat, couleurs vives

Swisspearl Terra  – Plaques plates, sans amiante, en fibres-ciment, cœur gris avec un revêtement mat fortement pigmenté, teintes terreuses

##### .10.	DESCRIPTION

###### .12.	Les travaux comprennent :

-	La fourniture et la pose du revêtement de façade ventilé, comprenant :

-	L’ossature en bois ou en aluminium, fixée à la structure porteuse ;

#-	Le matériau isolant ;

-	Les plaques, sciés sur mesure, posés contre l’ossature, suffisamment ventilés ;

-	Les fixations nécessaires, les liaisons avec les autres éléments du bâtiment (ancrages, chevilles, etc.) et l’ajustement et la mise au point du revêtement de façade ;

-	Tous les angles, extrémités et jonctions, bordures, qui font partie du même système.

###### .13.	Egalement compris :

-	Mesure préliminaire des dimensions sur site;

-	L'élimination de toutes les pièces et particules (piercement) et de tous les déchets, résidus d'emballage, etc. de l'installation.

#-	...

##### .20.	CODE DE MESURAGE

###### .22.	Mode de mesurage :

.22.12.12.	Par m. [m] [QF]

●	Pièces spéciales.

.22.12.22.	Par m². [m²][FH]

●	Plaques en fibres-ciment.

.22.20.	Code de mesurage :

Les mesures indiquées sur les plans et la liste des quantités sont strictement indicatives.

Les dimensions sont soigneusement vérifiées et, le cas échéant, réglées

-	Par m² de surface:

-	Par type d’application.

-	Par type, épaisseur et/ou hauteur de profil.

-	Par mètre courant de la même type tels que : coins, bords de fenêtres, ...

##### .30.	MATERIAUX

###### .30.	Références de base :

.30.30	Normes et documents de référence :

Les matériaux répondent aux exigences des documents de référence suivants NBN EN 12467:2012 et addendum A1 (2016).

###### .32.	Caractéristiques de base:

#.32.21.	[fabricant]

-	Fabricant:	Swisspearl

-	Nom de marque et type :	Swisspearl Nobilis

Swisspearl Planea

Swisspearl Terra

#.32.22.	[neutre]

Plaques plan, monocomprimées, séchées à l'air, en fibres-ciment (NT) sans amiante, composées de ciment CEM II, de fibres de PVA, de cellulose, d'eau et d'air. Les plaques ont un noyau gris.

- Des feuilles Noble grises  avec une surface translucide, légèrement pigmentée, qui met en valeur la texture du fibrociment.

- Des plaques grises Planea avec une couche supérieure opaque, solide. Cette gamme comprend deux jaunes ensoleillés, deux verts rafraîchissants et quatre teintes pastel à rouge foncé, blanc et gris clair ainsi qu'une teinte noire forte.

- Plaques gris Terra à surface translucide, très pigmentée, avec des tons chauds et terreux.

Les trois gammes de couleurs peuvent être combinées indéfiniment.

.32.30.	Finition:

-	Finition de surface :	Les plaques sont fournies de série avec un revêtement acrylique à base d'eau sur le côté visible.

-	Revêtement arrière :	Revêtement résistant à l'eau (hydrofuge).

-	Optionnel: 	(si prévu dans le métré). Les plaques sont fournies de Revêtement HR, Un revêtement fonctionnel hautement résistant qui offre une résistance accrue aux rayures, une protection supplémentaire contre les intempéries et une protection contre la contamination importante des surfaces, comme les graffitis. Ce revêtement est résistant aux agents nettoyants industriels les plus courants.

.32.40.	Caractéristiques descriptives :

.32.41.	Aspects visuels :

-	Couleur :	En choisissant par le client parmi la gamme du fabricant

-	Finition des tranchants :	Selon le métré, au carré ou non.

-	Structure des surfaces :	Surface uniforme et lisse.

.32.42.	Dimensions :

-	Dimensions :	selon les spécifications dans le métré et/ou sur des plans détaillés.

-	Dimensions standard des plaques :	longueur 2500 mm ou 3050 mm ; largeur 1250 mm (carré).

Longueur 2530 mm ou 3070 mm, largeur 1270 mm (non carrée).

-	Plaques d'épaisseur standard :	8 mm.

-	Densité, sèche :	minimum ≥1650 kg/m (EN 12467).

-	Poids:	17 Kg/m² (incluant 10 % d'humidité)

.32.43	Tolérances dimensionnelles (réf. EN 12467)

-	Tolérance :	épaisseur ±10 % ; longueur ±5 mm ; largeur ±0,3 mm ;

.32.50	Caractéristiques méchaniques :

-	Module d'élasticité :	12000 MPa (fraction de 5 %)

-	Résistance longitudinale à la flexion de la fibre :	18,5 MPa (fraction de 5 %)

-	Résistance de flexion dans la direction de la largeur de la fibre :	24,5 MPa (fraction de 5 %)

-	Résistance minimale à la flexion en longueur et largeur après 7 jours de séchage : 21,5 MPa

-	Valeur de conception :	8,0 Mpa (5 % de fraction)

-	Résistance à la pression :	40 MPa (fraction de 5 %)

.32.60	Caractéristiques thermiques

-	Conductivité thermique :	0,56 W/(m.K)

-	Coefficient de dilatation thermique :	1,0E-05 per K

-	Plage de température :	-40 °C à 80 °C

-	Résistance au gel :catégorie A (selon EN 12467) résistante au gel, sans gel

.32.70	Caractéristiques hygrothermiques

-	Teneur en humidité d'équilibre :	4 % à 20 % d'humidité ; 10 % à 95 % d'humidité

-	Conduction par diffusion de vapeur d'eau :	0,00328 mg/m.h.Pa.

-	Résistance à la vapeur d'eau :	220 μ

-	Couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau :	1.75 Sd

-	Retrait hygrique :	1,0 mm/m (longue durée, sec-humide)

.32.90.	Autres caractéristiques

-	Réaction à l'incendie :	Classe A2-s1, d0 (EN 13501-1)

#.33.	Caractéristiques ou propriétés de la sous-structure

Variante 1 #	[Profils en aluminium]

-	Matériel:	aluminium.

-	Dimensions du profil : 	Selon l'étude de la charge du vent.

Variante 2 #	[Lattes en bois]

-	Matériel:	bois.

-	Dimensions des lattes : 	Selon l'étude de la charge du vent.

###### Suite

###### #.34.	Caractéristiques ou propriétés de la couche d'isolation :

Selon la description dans le post de spécifications...

-	Matériel:	...

-	Épaisseur de l'isolation :	… mm.

###### .35.	Caractéristiques ou propriétés d'autres composants :

.35.20.	Caractéristiques ou propriétés des profilés de raccordement :

Pour les angles extérieurs et intérieurs, les raccordements avec les baies de fenêtre, les appuis de fenêtre, etc., on utilise les profilés fournis par le fabricant des panneaux de façade.

.35.30.	Caractéristiques des fixations mechaniques :

Les moyens de fixation seront appropriés au modèle de plaque de recouvrement utilisé, au mode de placement préconisé et au type de support réalisé. Le choix des moyens de fixation sera également opéré en fonction de la protection anticorrosion et des valeurs d’arrachement mécanique. A cette fin, les prescriptions du fabricant seront respectées pour autant qu'aucune exigence spécifique ne soit posée suite à une étude de charge au vent.

##### . 40.	EXECUTION DES TRAVAUX

###### .41.	Références de base :

Manutention et stockage sur site :

Les panneaux et leurs accessoires doivent être transportés dans des conditions permettant de les protéger des dommages (soigneusement empilés et ficelés).

Lors de la manutention des panneaux, leurs caractéristiques spécifiques doivent être prises en compte ; ils doivent toujours être couchés du stockage jusqu'au lieu d'assemblage et de fixation. Le stockage sur site doit être réduit au minimum. Les panneaux doivent être stockés à l'ombre, en empilant deux colis maximum.

Les panneaux doivent toujours être stockés sous une bâche, après avoir retiré l'emballage en plastique de la palette.

###### .42.	Conditions générale :

La façade est ventilée conformément aux instructions du fabricant

« SBE_Swisspearl_Facade_Largo_DIM_BE-FR_2025_01 ».

Une attention particulière est portée aux points suivants :

-	Il convient de prévoir des ouvertures de ventilation à la base et en haut de la structure et au-dessus des portes et fenêtres. Ces ouvertures favoriseront également l’évacuation de l’eau hors de la construction.

-	Une ventilation doit être possible sur toute la hauteur de la façade. Il doit y avoir une garde minimale pour la ventilation de 20 mm, soit 200 cm²  par mètre. Si des profils perforés en acier, aluminium ou plastique sont utilisés, une ouverture de ventilation d'au moins 120 cm² par mètre net est nécessaire.

-	Une ouverture de ventilation horizontale d'au moins 12 mm ou 120 cm²  par mètre net doit être maintenue sous les rebords de fenêtres ou d'autres seuils.

-	Le passage d'air doit être maintenu au sommet de la façade, qu'il soit adjacent à un toit ou à une autre structure. Comme au fond, une ouverture de ventilation d'au moins 12 mm ou 120 cm²  par mètre net est nécessaire.

-	Une ouverture de ventilation horizontale libre doit également être utilisée au-dessus des fenêtres et des portes. L'ouverture de ventilation doit faire au moins 12 mm de large. Si des profils perforés en acier, aluminium ou plastique sont utilisés, une ouverture de ventilation d'au moins 120 cm²  par mètre net est nécessaire.

Pour obtenir des performances optimales à long terme et des caractéristiques esthétiques pour les panneaux de façade, il est essentiel que le système de support soit parfaitement droit dans les directions horizontale et verticale.

-	Tolérance horizontale : +/- 3,0 mm sur une distance de 2 m.

-	Tolérance verticale : +/- 1 mm sur 600 mm, sur une distance de 2 m.

Variante 1 #.42.10.	Panneaux de façade sur sous-structure en aluminium

Les panneaux de façade sont installés conformément aux instructions fournies dans les instructions de traitement « SBE_Swisspearl_Facade_Largo_DIM_BE-FR_2025_01 ».

L'attention est portée aux points suivants :

-	N'installez jamais de panneaux de façade qui couvrent deux profils aluminium ou plus sur la longueur. Voix Swisspearl panneaux de façade et la longueur des profils du système de soutien.

-	Une cavité d'au moins 20 mm doit être laissée entre l'arrière du panneau de façade et l'avant de l'isolation pour obtenir une ventilation suffisante.

Montage de panneaux de façade en Swisspearl de 8 mm d'épaisseur sur aluminium.

-	Styles d'espacement maximal : 	725 mm c.c.h.

-	Distance maximale des rivets aveugles : 	725 mm c.c.h.

-	Type de rivets aveugles : 	4,0x18mm-K15

Variante 2 #.42.20.	Panneaux de façade sur sous-structure en bois

Les panneaux de façade sont installés conformément aux instructions fournies dans la brochure de traitement du fabricant « SBE_Swisspearl_Facade_Largo_DIM_BE-FR_2025_01 ».

L'attention est portée aux points suivants :

-	Les lattes doivent avoir une épaisseur d'au moins 28 mm pour une ventilation efficace.

-	Les lattes doivent avoir au moins 95 mm de large pour les lattes de support à l'emplacement d'un joint et au moins 45 mm d'épaisseur pour les poteaux intermédiaires.

-	Les ouvertures de jonction entre les panneaux doivent avoir au moins 8 mm de large.

Continuation

-	Si les plaques sont découpées à la taille sur le chantier, les bords tranchants doivent être poncés. Ensuite, ces bords sciés doivent être traités avec un Swisspearl LUKO Scellant de bord.

#...

44.30.	Fixation:

.44.31.	Mode de montage :

Variante 1#montage visible avec vis de la couleur du matériau du panneau, sur une sous-structure en bois

Les panneaux de façade sont fixés à la structure de soutien en bois préinstallée. L'assemblage doit être réalisé au moyen de vis de montage rapide en acier inoxydable d'un diamètre de 4,8 mm, d'une longueur minimale de 38 mm, avec une tête colorée (de la même couleur que celle de la plaque).

Variante 2 #montage visible avec rivets aveugles sur une sous-structure en aluminium

Les panneaux de façade sont fixés à la structure de soutien en aluminium préinstallée. L'installation doit être réalisée avec des rivets aveugles en aluminium d'un diamètre de 4 mm, une longueur minimale de 18 mm. La tête du rivet aveugle est peinte de la même couleur que celle de la plaque.

Variante 3 #montage blind, Sigma 8 Pro mécanique

La fixation invisible est réalisée avec des composants système spécifiques et optimalement adaptés. Les panneaux de fibres-ciment sont découpés à la taille dans l'usine chez Swisspearl et équipés de trous d'ancrage spéciaux à l'arrière, selon les spécifications de taille du client. Les fixations de suspension associées au concept avancé de système sont installées dans les trous d'ancrage sur le chantier.

Les panneaux peuvent être montés sur des vis d'espacement standard, bois-métal, métal et pour des sous-structures thermiquement optimisées.

L'installation est réalisée selon la brochure DIM « Processing – Sigma 8 Pro » – Système de façade de Swisspearl.

Variante 4 #collée à la sous-structure

Fixez les panneaux collés (en consultation et sous la garantie du fabricant de l'adhésif),

Suite

Selon les directives du fabricant.

##### .50.	COORDINATION

###### .51.	Avant livraison :

Avant de commander les éléments de façade et les équipements associés, l'entrepreneur est tenu de vérifier s'ils peuvent être fournis dans les dimensions, le type, la couleur et le traitement de surface prescrits dans les documents d'appel d'offres.

L'entrepreneur en revêtement de façade reçoit de l'architecte toutes les informations concernant :

-	La fonction du bâtiment, sa hauteur, son emplacement, son emplacement et, le cas échéant, les circonstances aggravantes ou atténuantes concernant les règles concernant la « neige et le vent ».

-	Conditions environnementales particulières, par exemple la proximité d'une usine avec l'émission de fumées corrosives.

-	Les dimensions et en particulier la hauteur maximale du bâtiment.

-	Marge pour les changements dimensionnels.

-	Positionnement et étalement des joints d'expansion et de détachement prévus de la structure.

-	Toute déformation que les travaux structurels pourraient subir par rapport aux nuisances prévisibles.

-	L'ancrage de tous les éléments de la façade.

-	Distance entre les profils de support (horizontal et vertical).

-	Nature du squelette principal (travail structurel).

-	Toute condition pour le démontage.

-	Des éléments supplémentaires du squelette, à fournir par l'entrepreneur avec un revêtement de façade (poutres, rails transversaux, enroulement pour la lumière du jour).

L'entrepreneur en revêtement de façade fournit à l'architecte l'approbation avant la réalisation :

-	Un numant et des échantillons des plaques.

-	Certificats de garantie, certificats, ...

#	Des échantillons, qui doivent montrer l'apparence moyenne, la couleur et l'état de surface de la livraison.

-	Exigences thermiques, hygrométriques et acoustiques pour les façades.

###### .53.	Pendant l'exécution :

.53.20.	Conditions préalables:

La structure de support doit être suffisamment solide et épaisse pour permettre aux éléments d'ancrage des plaques d'être solidement fixés face aux forces auxquelles elles seront soumises, c'est-à-dire les forces de déchirure, de flexion et de cisaillement. Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur doit vérifier la stabilité générale de la structure de soutien.

.53.30.	Montage:

L'installation du revêtement et de la sous-structure prévus de la façade est réalisée en étroite coordination avec la mise en œuvre de tous les éléments de façade auxquels ils sont connectés, l'isolation de la façade, les fenêtres et portes extérieures, les appuis de fenêtres et de portes, les finitions du socle et des bords de toiture,... .

##### .60.	CONTROLE ET AGREATION

.61.60.	Epreuves:

En cas de doute sur l'origine ou les propriétés d'une ou plusieurs parties constitutives, le client est autorisé à effectuer des tests à l'avance dans un laboratoire agréé. Si les échantillons ne répondent pas aux exigences, tous les coûts de recherche sont pris en charge par l'entrepreneur.

###### .63.	Pendant l’exécution :

L'entrepreneur veillera à respecter la ligne visuelle des extrémités de la tôle, des joints et des fixations.

###### .65.	Après l’exécution :

…

# SWISSPEARL - articles pour le métré

Swisspearl Nobilis  – Plaques plats en fibres-ciment sans amiante, noyau gris avec un revêtement mat légèrement pigmenté

Swisspearl Planea  – Plaques plats en fibres-ciment sans amiante, noyau gris avec revêtement opace mat, couleurs vives

Swisspearl Terra  – Plaques plates, sans amiante, en fibres-ciment, cœur gris avec un revêtement mat fortement pigmenté, teintes terreuses

#### P1	Nobilis plaques en fibres-ciment, [dimensions] [couleur]	FH	[m²]

#### P2	Planea plaques en fibres-ciment, [dimensions] [couleur]	FH	[m²]

#### P3	Terra plaques en fibres-ciment, [dimensions] [couleur]	FH	[m²]

#### P4	Revêtement HR	PM	[1]

#### P5	Sous-structure [matériau]	PM	[1]

#### P6	Isolation [matériau] [épaisseur]	PM	[1]

#### P7	Fixations mécaniques [fixation]	PM	[1]

#### P8	Système adhésif [type]	PM	[1]

#### P9	Profils de connexion [type]	FH	[st]

#### P10	Pièces spéciales [type]	FH	[st]

#### #P11	…	PM	[1]

# Normes et documents de référence

.30.30	Normes et documents de références:

>NBN EN 12467:2012 et addendum A1 (2016) - Plaques planes en fibres-ciment - Spécifications du produit et méthodes d'essai (éd. 3).

SWISSPEARL

Kontichsesteenweg 50

BE-2630 Aartselaar

Tél.: +32 (0)3 292 30 10

Fax: +32 (0)3 294 48 70

info@swisspearl.com

www.swisspearl.com

Avertissement
Toutes les informations contenues dans le présent document de spécifications sont valables à la date de publication en Belgique/Luxembourg et remplacent toutes les éditions précédentes en Belgique/Luxembourg. Swisspearl décline toute responsabilité quant à la compatibilité entre les produits Swisspearl, y compris le cas échéant le système de fixation Swisspearl, et tout système porteur ou structure de support sous-jacent.

Swisspearl souligne la nécessité de faire évaluer, vérifier et calculer, pour chaque construction individuelle, la compatibilité entre les produits Swisspearl et tout système de fixation ou structure d’un autre fabricant, par le fabricant ou un ingénieur spécialisé.

Les présentes spécifications ne sont pas exhaustives, et les directives générales locales de Swisspearl concernant l’installation doivent toujours être prises en considération.