	Swisspearl Nordic AS
Swisspearl Bølgeplater/takplater  
	
	
	Bygningsplater	1040

                                     Nobb modul: 21083977

	

	1. PROSJEKT

	Entreprenør / utførende: Prosjekt / adresse: Bruksområde / bygningsdel:
	

	
	

	
	

	
	

	2. PRODUKTBESKRIVELSE

	Swisspearl fremstilles av Portlandsement, uorganisk fillermateriale (marmorstøv) med armering av cellulosefibre, polypropylenfibre og vannavstøtende midler. 
Produktet har meget god motstandsevne mot svovelholdig luft, og ubehandlede platerpåvirkes ikke av UV stråling. Platen tåler tempraturer opptil +150 grader Celsius, selv over lang tid.

Platen er ikke brennbar, frostsikker og tåler aggressive miljøer.
Brannklassifisering: Alle profiler A2-s1,d0 og som brannmessig egnet taktekking BROOF (t2) (klasse T taktekking)


Produktidentifisering:
Varenr. / produkt / dim.:

	Fargekode:
Kvalitet / sortering / klasse: Overflatebehandling: Vedlegg / dokumentasjon:
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

	Foreligger serviceavtale?
	NEI
	JA
	Hvis ja, firma:
	

	Rengjøring og rengjøringsmetoder
Overflaten vaskes med rent vann. 10% eddiksyre i vannet kan benyttes for vanskeligere flekker, eventuelt med mild husholdningssåpe. Til rensing av tak kan man bruke vann og midler mot grønske til dette formål, som er i handelen.




Ettersyn/kontroll
Ingen rutiner.


Vedlikeholdsinstruks og –intervall
Produktet krever ikke vedlikehold. Av estetiske grunner kan det være nødvendig å rense taket for smuss og grønskebelegg.  
Se ”Rengjøring og rengjøringsmetoder”.
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	4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

	Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

	Test på aldringsbestandighet, ved akselererende aldringsprøver som tilsvarer 20 år, viste ingen forringelse av platens egenskaper.

	Garanti
	
	

	20 år, se egne bestemmelser
	
	

	Fuktbestandighet
	
	

	Produktet er fuktbestandig.
Vanndampmotstandforbølgeplater: ca 5 GPa s m2/kg.
	
	

	Renholdsvennlighet
	
	

	«God» (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f. eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

	5. MILJØPÅVIRKNING

	Ressursutnyttelse
	
	

	Produktet består av fornybare og ikke fornybare ressurser.

	Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

	Foreligger ikke.
	
	

	Emisjon
	
	

	Se HMS-FAKTA.
	
	

	6. HMS-REFERANSER

	Fuktet støv virker irriterende på slimhinnene, øynene og/eller hud. Bruk vernebriller, støvmaske og avsug. Puster man inn kvarts i store mengder over lengre perioder, vil det kunne føre til en forhøyet risiko for lungesykdom.

	Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

	Platene er ikke brennbare, frostsikker og tåler aggressive miljøer. Produktet er ikke stabilt ovenfor syre.

	7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

	Avfallstype: Stein, grus, sand o.l.

	Avfallshåndtering: Deponering.

	Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

	Kode for avfallsbehandling: 1601 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

	Øvrige opplysninger
	
	

	–
	
	

	8. TEKNISK SERVICE

	Produsent/importør
	Swisspearl Nordic as
	

	Organisasjonsnr.
	NO 92 973 471 MVA
	

	Postadresse
	Postboks 52 skøyen
	

	Postnr. og poststed
	0212 Oslo
	

	Telefon
	22 43 05 00
	

	E-post
	info@swisspearl.no
	

	Internettadresse
	www.swisspearl.no
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